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	Tехничкa спецификација 

Мајице са штампаним логом

	
	

	
	
	


	1.
	Врста средства
	МАЈИЦА ПАМУЧНА
	

	
	Материјал
Изглед мајице

Штампа


	Карактеристике:
· Mатеријала је израђен од чешљаног памука, 170 gr/m2, дозвољено одступање +/-3%, састава 100 % памук, 
· Скупљање мајице: до 3% по дужини и ширини, при прању на температури до 600C.
· Боја СМБ са координатама боја:
 L/28,77  A/1,19  B/7,09  C/7,19, са дозвољеним одступањем DL* ≤ 2,5;

Постојанос боје прањем на 600C, оцена 4-5;
· Мајица је са „О“ изрезом и ранглан рукавима.
· У вратном делу ојачана „наштепана“ покривном траком  од основног материјала ширине 1 cm.
· Рендер око врата у боји мајице, ширина рендера 1,3 – 1,5 cm, поруб на рукаву и појас ширина 2 cm.

Изглед мајице:

Мајица која се доставља као узорак  мора имати:
·  Ушивну етикету са унутрашње леве стране која садржи: назив и место произдођача, величински број, сировински састав и начин одржавања;
·  Да има важећу висећу декларацију, са називом призвођча, шифре артикла, сировинског састав и начин одржавања;
· На предњој левој страни на 17,5 cm од руба рамена одштампан грб       63. падобранске бригаде у величини 6,9x8,1 cm (ширина/висина), а на задњој страни мајице на 7,5 cm од руба рендера заставу Србије величине 8,9х5,0 cm (ширина/висина).
Све наведене карактеристике се доказују извештајем акредитоване лабораторије који не може бити старије од 90 (деведесет) дана од дана објаве јавног позива:
· Састав материјалa;
· Површинска маса;
· Боја по датим координатама;
· Скупљање материјала при прању на температури од 600C;
· Постојаност боје при прању на температури од 600C. 


	
	Паковање
	Свака мајица појединачно у своју кесу, а затим по 50 комада мајици у петослојну кутију димензија: 580 mm x 380 mm x 320 mm.

	
	 Боја
	Зелена – „СМБ”. 

	
	Гаранција
	12 месеци. 

	
	Величина
	Биће достављена након извршеног узорковања истих.

	
	Количина
	500 комада. 

	
	Обавезан изглед
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НАПОМЕНА:

За све тражене артикле достављен је оригиналан изглед (приказ).

Понуђач је у обавези да за артикал достави узорак у величини „L“, а према датим карактеристикама и опису изгледа, као и димензијама које су дате.

Извештај акредитоване лабораторије мора да гласи на понуђача и да садржи: број извештаја и датум изадавња извештаја.

Приликом испоруке предметних добара наручилац ће извршити квалитативну и квантитативну контролу уз присуство чланова комисије и одговорних лица за пријем.
Квалитативна контрола ће се вршити органолептичким прегледом.

Уколико комисија установи да се испоручена добра у било ком делу разликују од захтеваних карактеристика из конкурсне документације као што је: опис изгледа предметног добра, штампа, дебљина материјала, боја и све што је дефинисано у делу техничке карактеристике, извршиће се случајно изабрани узорак и послати на проверу акредитоване лабораторије о трошку продавца-испоручиоца.
Понуђачи могу погледати узорак на адреси 63. падобранска бригада бб, 18000 Ниш, од 26.8. до 28.8.2026. године, у времену од 10.00-14.00 часова, лице за контакт мј Мирослав Стојковић, тел. 063/8051383.
2/2

